## Slide 1
EUBP · Seedling Certification Scheme
Revision 2025 (October)
工业可堆肥认证方案
2025年10月版深度解读
原文真实性核实 · 阈值体系深解 · 行业影响 · 应对路线图
PHA 材料研发与产品开发团队
2026-05-05 | 内部决策参考

## Slide 2
目录 AGENDA
2 / 15
本报告将回答的 6 个核心问题
01
这篇文章是真的吗?
原文论点逐条核实
02
Seedling 认证是什么?
体系架构与标准底座
03
新版到底改了哪些?
六大核心变更
04
1% / 3% / 15% 究竟管什么?
阈值体系深度解读
05
对我们行业有何影响?
PHA / PLA / 纸塑分行业拆解
06
现在该怎么做?
0–18 月企业应对路线图
EUBP Seedling 2025 工业可堆肥认证方案 · 深度解读
2 / 15

## Slide 3
执行摘要 EXECUTIVE SUMMARY
3 / 15
修订主旋律:全 · 严 · 细 · 透
全面
1%–15% 区间组分逐项独立测试;0.1% 微量成分纳入生态毒性
严格
<1% 豁免总额从 5% 收紧至 3%(下调 40%)
精细
湿巾 / 无纺布新增专项崩解协议;化学回收单体单列条款
透明
Logo 必须标注 industrially compostable,杜绝家庭堆肥误读
⚠ 关键提醒:生效日期实际为「新申请立即生效 + 续证时强制」,
「2026 年 1 月」是中文媒体对过渡期的概括,并非官方一刀切日期。
出口企业:配方表必须重新审视,尤其 1%–15% 区间助剂将面临逐项送检压力。
EUBP Seedling 2025 工业可堆肥认证方案 · 深度解读
3 / 15

## Slide 4
01 · 文章真实性核实
4 / 15
7 项论点逐条比对官方信源
#
论点
结论
证据来源
1
新版认证方案存在
✅ 属实
EUBP 官网正式页面 + PDF 存档
2
发布主体为 EUBP
✅ 属实
DIN CERTCO / TÜV Austria 联合维护
3
Seedling 标志
✅ 属实
EUBP 注册商标,沿用至今
4
1%–15% 独立生物降解测试
✅ 属实
Annex B.2 + 多家认证机构通告
5
碳酸钙等无机物豁免
✅ 属实
EN 13432 一贯做法,新规未变
6
5%→3% 总额上限收紧
⚠ 方向属实
多渠道间接确认,以官方 PDF 为准
7
2026 年 1 月生效
⚠ 简化表述
官方为「新申请即时 + 续证强制」
▎ 总判断:文章主体真实、方向正确,但生效日期表述简化、信息不全(漏报 5 项同等重要变更)
EUBP Seedling 2025 工业可堆肥认证方案 · 深度解读
4 / 15

## Slide 5
02 · Seedling 认证体系基础架构
5 / 15
标准制定者 → 认证机构 → 申请企业的三级链条
European Bioplastics e.V. (EUBP)
标准制定 + Seedling 商标持有
DIN CERTCO (德国)
TÜV AUSTRIA Belgium
↑ 两家执行机构,企业可任选其一
申请企业:材料商 | 中间品商 | 终端产品商
底层标准:EN 13432 · EN 14995 · ISO 17088 · ISO 18606 · ASTM D6400
EUBP Seedling 2025 工业可堆肥认证方案 · 深度解读
5 / 15

## Slide 6
02 · Seedling 通过的「四关」
6 / 15
EN 13432 框架下的硬性考核流程
①
化学特性
Chemical Characterisation
▎ 重金属 12 项限值
▎ 氟含量 ≤ 100 mg/kg(防 PFAS)
▎ 挥发性固体 ≥ 50%
②
生物降解性
Biodegradability
▎ 6 个月内 ≥ 90% 矿化为 CO₂
▎ 依据 ISO 14855
▎ 水浴 / 静态条件
③
崩解性
Disintegration
▎ 12 周内 ≥ 90% 通过 2mm 筛
▎ 工业堆肥模拟
▎ 按产品形态分组
④
生态毒性
Ecotoxicity
▎ OECD 208 植物生长试验
▎ 发芽率/生物量 ≥ 空白 90%
▎ 新规扩至 0.1% 成分
▎ 任一关失败 → 不予颁发 Seedling 标志
EUBP Seedling 2025 工业可堆肥认证方案 · 深度解读
6 / 15

## Slide 7
03 · 2025 年 10 月版六大核心变更
7 / 15
由「防漏洞」到「全透明」的全方位升级
01
1%–15% 独立测试
每种有机组分必须独立送检
堵住「打包送检」漏洞
02
5% → 3% 信封
<1% 豁免总额收紧 40%
微量助剂空间压缩
03
0.1% 生态毒性
微量成分纳入生态毒性
对应 PFAS 严控趋势
04
Logo 改字
明确加入 industrially
compostable 字样
05
湿巾 / 无纺布
新增专项崩解协议
应对欧盟一次性立法
06
化学回收单体
已认证 PLA 可使用化学回收
单体,无需重新认证
EUBP Seedling 2025 工业可堆肥认证方案 · 深度解读
7 / 15

## Slide 8
04 · 阈值体系 · 必读核心
8 / 15
1% / 3% / 15% 究竟管什么?
产品中所有「有机成分」按单一组分质量分数划分(无机填料、水分不计入)
< 1%
单项可豁免
▎ 每种有机成分 < 1%
▎ 可不送独立生物降解测试
▎ —— 但是 ——
▎ 所有此类成分总和 ≤ 3%(新规)
▎ (旧规 ≤ 5%,本次收紧 40%)
1% — 15%
必须独立送检
▎ 每种有机成分独立送检
▎ 出具独立 ISO 14855 证书
▎ 不允许「打包送检」
▎ ≥ 90% 矿化为 CO₂(180天)
▎ 本轮修订最关键的新增条款
≥ 15%
绝对必测
▎ 所有主组分必测
▎ 出具独立生物降解证书
▎ + 完整生态毒性试验
▎ + 重金属 / 氟含量限值
▎ (本来就如此,新规未变)
▎ 提醒:无机物(碳酸钙、滑石、TiO₂)不进入此分母,但仍受「挥发性固体 ≥ 50%」约束
EUBP Seedling 2025 工业可堆肥认证方案 · 深度解读
8 / 15

## Slide 9
04 · 五大常见误解澄清
9 / 15
用错误理解 vs 正确解读对照表
✗
PE 涂层 < 3% 就可以拿 Seedling
→
✓
PE 是石化非降解物,即使 0.5% 也违反「非降解残留」限制。3% 信封只给可豁免单测的助剂
✗
几个成分各 0.9%,就可以无限叠加
→
✓
单项可豁免,但总和必须 ≤ 3%。4 种 × 0.9% = 3.6% 已超标
✗
≥ 15% 就不用测了
→
✓
完全相反。≥ 15% 是绝对主成分,永远必须通过独立测试(本来就如此)
✗
1%–15% 区间是新发明的概念
→
✓
≥ 1% 必测原则一直存在,本次新增的是「逐项独立」要求,堵混合送检漏洞
✗
碳酸钙不限量,加多少都行
→
✓
CaCO₃ 不参与有机成分阈值计算,但仍受「VS ≥ 50%」总要求约束
EUBP Seedling 2025 工业可堆肥认证方案 · 深度解读
9 / 15

## Slide 10
05 · 典型案例 · 纸杯 / 纸碗
10 / 15
能否拿 Seedling 取决于涂层化学性质,不取决于 3% 阈值
结论:涂层能不能拿 Seedling 看「材料是否可降解」,与 3% 信封无关
涂层类型
占比典型值
是否能拿 Seedling
受 3% 阈值影响
PE 聚乙烯涂层
5% – 15%
❌ 完全不可能
与 3% 无关 · PE 不可降解
EAA / EMAA 增粘层
0.5% – 2%
❌ 完全不可能
即便 < 1% 也属非降解残留
PLA 涂层
5% – 18%
✅ 可,需 PLA 已认证
≥ 15% 时绝对必测
PBS / PBAT 涂层
5% – 15%
✅ 可
1%–15% 区间需独立报告
PHA 水性涂层(新兴)
1% – 10%
✅ 可
1%–15% 区间需独立报告
水基生物聚合物涂层
1% – 8%
✅ 可
同上
▎ 关键判断 · 先确认涂层是可降解材料,再考虑助剂层面的 3% 阈值
EUBP Seedling 2025 工业可堆肥认证方案 · 深度解读
10 / 15

## Slide 11
05 · 分行业影响评估
11 / 15
PHA / PLA / 纸塑 / 助剂 / 中国出口五维拆解
PHA 行业(本系统主体)
✅ 总体利好
本身可全场景降解 · 共混伙伴需独立认证 · 助剂总和注意 ≤ 3%
PLA / PBAT 共混料商
⚠ 测试压力大
1%–15% 改性组分必须独立送检 · 单项 ISO 14855 ≈ €15K–25K · 6 个月周期
纸塑复合(纸杯/纸碗)
✅ 取决于涂层
PE/EAA 直接出局 · 选用 PLA/PBS/PHA 涂层即可 · 关注油墨/施胶剂的 3% 信封
色母粒 / 助剂供应商
⚠ 高风险区
载体树脂往往 1%–3% 正踩双重门槛 · 含 F/Br/Cd 助剂直接淘汰
中国出口企业
⚠ 合规雷区
GB/T 19277 数据不能直接跨用 · 需在 EUBP 认可实验室重新送检 · 防止四类雷区
EUBP Seedling 2025 工业可堆肥认证方案 · 深度解读
11 / 15

## Slide 12
06 · 企业应对路线图
12 / 15
0 – 18 个月分阶段行动清单
0 – 6 个月
短期 · 盘点与准备
▎ 配方表全面盘点,标注各成分质量分数
▎ 校核 < 1% 有机成分总和是否 ≤ 3%
▎ 联系 DIN CERTCO / TÜV 确认过渡安排
▎ 向供应商索取助剂的子认证证书
6 – 18 个月
中期 · 测试与切换
▎ 1%–15% 组分启动 ISO 14855 独立送检
▎ <0.1% 微量成分补充 OECD 208 等生态毒性测试
▎ 包装 Logo 同步增加 industrially compostable
▎ 在 PLM/ERP 中建立合规 BOM 字段
18 个月以上
长期 · 战略布局
▎ 跟踪 EN 13432 新版征求意见(2026–2027)
▎ 布局 PHA / 化学回收闭环路径
▎ 拓展 OK Compost HOME / Soil / Marine 多认证矩阵
▎ 建立合规日历 · 提前 6 月启动续证
EUBP Seedling 2025 工业可堆肥认证方案 · 深度解读
12 / 15

## Slide 13
风险提示 RISK NOTICE
13 / 15
重大决策前需企业自行二次核实的不确定项
01
5% → 3% 具体数字
来自二次行业解读,作者团队尚未直读 EUBP PDF 中相应条款的精确段落
建议
建议:由企业法务/合规部门直接索取 EUBP 原始文件确认
02
生效日期非一刀切
各认证机构(DIN CERTCO / TÜV)可能分别公告不同的过渡安排
建议
建议:跨认证机构客户分别确认续证窗口
03
PFAS 限值收紧趋势
EN 13432 总氟 100 mg/kg,但 REACH 对 PFAS 更严限值正在制定
建议
建议:Seedling 后续可能进一步收紧,提前布局无氟配方
04
海外互认不确定
美国 BPI、澳洲 ABA 是否同步收紧尚未明确
建议
建议:多国出口需分别评估,不可只盯欧盟
EUBP Seedling 2025 工业可堆肥认证方案 · 深度解读
13 / 15

## Slide 14
信息源 SOURCES
14 / 15
三级信源结构 · 一级官方为最终依据
一级 · EUBP / 认证机构官方
▎ EUBP 官方公告页:european-bioplastics.org/seedling-certification-scheme-october2025
▎ 官方 PDF 全文:Seedling_FINAL_CertificationScheme_Revision_2025.pdf
▎ EUBP 标准与标识事实表 (2025)
▎ DIN CERTCO 公告页:dincertco.de/din-certco/en/news/certification-scheme.html
二级 · 法规联动
▎ PPWR (Regulation EU 2025/40) 全文 — 欧盟环境总司
▎ EEA 可堆肥塑料标准对照页
▎ Green Claims Directive(欧盟绿色声明指令)
三级 · 历史版本与第三方解读(交叉验证)
▎ Seedling Certification Scheme 2023 / 2020 历史版本(对比研究)
▎ Power Adhesives:Understanding the 1% rule under PPWR (2025-10)
▎ Vincotte:Requirements of the EN 13432 standard
▎ Measurlabs:Biodegradability and Compostability Testing Standards
EUBP Seedling 2025 工业可堆肥认证方案 · 深度解读
14 / 15

## Slide 15
THANK YOU
EUBP Seedling 2025 · 工业可堆肥认证方案深度解读
如需:① 配方合规自检 ② 测试机构推荐 ③ 续证日历定制
请联系 PHA 研发中心合规组
© 2026 PHA-RD-System · 内部决策参考